| C (kg/m3) | POFA (kg/m3) | CA/FA | W/B | SP (kg/m3) | Age (days) | CS (MPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1128 | 0 | 2.99 | 0.16 | 55 | 3 | 131.4 |
| 1128 | 0 | 2.99 | 0.16 | 55 | 7 | 136 |
| 1128 | 0 | 2.99 | 0.16 | 55 | 28 | 138 |
| 1128 | 0 | 2.99 | 0.16 | 55 | 90 | 139 |
| 936 | 191.76 | 2.99 | 0.16 | 55 | 3 | 144 |
| 936 | 191.76 | 2.99 | 0.16 | 55 | 7 | 148 |
| 936 | 191.76 | 2.99 | 0.16 | 55 | 28 | 154 |
| 936 | 191.76 | 2.99 | 0.16 | 55 | 90 | 156 |
| 789.6 | 338 | 2.99 | 0.16 | 55 | 3 | 136 |
| 789.6 | 338 | 2.99 | 0.16 | 55 | 7 | 142 |
| 789.6 | 338 | 2.99 | 0.16 | 55 | 28 | 146 |
| 789.6 | 338 | 2.99 | 0.16 | 55 | 90 | 149 |
| 677 | 451.2 | 2.99 | 0.16 | 55 | 3 | 131.8 |
| 677 | 451.2 | 2.99 | 0.16 | 55 | 7 | 135 |
| 677 | 451.2 | 2.99 | 0.16 | 55 | 28 | 143 |
| 677 | 451.2 | 2.99 | 0.16 | 55 | 90 | 145 |
| 550 | 0 | 1.39 | 0.27 | 12.1 | 1 | 63 |
| 550 | 0 | 1.39 | 0.27 | 12.1 | 3 | 78.8 |
| 550 | 0 | 1.39 | 0.27 | 12.1 | 7 | 86.9 |
| 550 | 0 | 1.39 | 0.27 | 12.1 | 28 | 91.4 |
| 550 | 0 | 1.39 | 0.27 | 12.1 | 90 | 100.5 |
| 550 | 0 | 1.39 | 0.27 | 12.1 | 180 | 105.1 |
| 440 | 110 | 1.39 | 0.27 | 12.1 | 1 | 44.9 |
| 440 | 110 | 1.39 | 0.27 | 12.1 | 3 | 73.6 |
| 440 | 110 | 1.39 | 0.27 | 12.1 | 7 | 87.4 |
| 440 | 110 | 1.39 | 0.27 | 12.1 | 28 | 99.5 |
| 440 | 110 | 1.39 | 0.27 | 12.1 | 90 | 105.2 |
| 440 | 110 | 1.39 | 0.27 | 12.1 | 180 | 108.6 |
| 330 | 220 | 1.39 | 0.27 | 12.1 | 1 | 36.2 |
| 330 | 220 | 1.39 | 0.27 | 12.1 | 3 | 66.7 |
| 330 | 220 | 1.39 | 0.27 | 12.1 | 7 | 84.9 |
| 330 | 220 | 1.39 | 0.27 | 12.1 | 28 | 101.5 |
| 330 | 220 | 1.39 | 0.27 | 12.1 | 90 | 109.9 |
| 330 | 220 | 1.39 | 0.27 | 12.1 | 180 | 114.4 |
| 220 | 330 | 1.39 | 0.27 | 12.1 | 1 | 25.9 |
| 220 | 330 | 1.39 | 0.27 | 12.1 | 3 | 50.5 |
| 220 | 330 | 1.39 | 0.27 | 12.1 | 7 | 79.4 |
| 220 | 330 | 1.39 | 0.27 | 12.1 | 28 | 98.1 |
| 220 | 330 | 1.39 | 0.27 | 12.1 | 90 | 108.6 |
| 220 | 330 | 1.39 | 0.27 | 12.1 | 180 | 112.4 |
| 440 | 110 | 1.39 | 0.27 | 12.1 | 1 | 56.1 |
| 440 | 110 | 1.39 | 0.27 | 12.1 | 3 | 73.1 |
| 440 | 110 | 1.39 | 0.27 | 12.1 | 7 | 83.7 |
| 440 | 110 | 1.39 | 0.27 | 12.1 | 28 | 98.1 |
| 440 | 110 | 1.39 | 0.27 | 12.1 | 90 | 103.9 |
| 440 | 110 | 1.39 | 0.27 | 12.1 | 180 | 106.5 |
| 330 | 220 | 1.39 | 0.27 | 12.1 | 1 | 32.7 |
| 330 | 220 | 1.39 | 0.27 | 12.1 | 3 | 60.6 |
| 330 | 220 | 1.39 | 0.27 | 12.1 | 7 | 79.3 |
| 330 | 220 | 1.39 | 0.27 | 12.1 | 28 | 96 |
| 330 | 220 | 1.39 | 0.27 | 12.1 | 90 | 102 |
| 330 | 220 | 1.39 | 0.27 | 12.1 | 180 | 105.5 |
| 350 | 0 | 1.3 | 0.5 | 5.95 | 3 | 31.5 |
| 350 | 0 | 1.3 | 0.5 | 5.95 | 7 | 32.8 |
| 350 | 0 | 1.3 | 0.5 | 5.95 | 14 | 37.1 |
| 350 | 0 | 1.3 | 0.5 | 5.95 | 28 | 39.6 |
| 350 | 0 | 1.3 | 0.5 | 5.95 | 60 | 46.5 |
| 350 | 0 | 1.3 | 0.5 | 5.95 | 90 | 50 |
| 350 | 0 | 1.3 | 0.55 | 2.45 | 3 | 28 |
| 350 | 0 | 1.3 | 0.55 | 2.45 | 7 | 31 |
| 350 | 0 | 1.3 | 0.55 | 2.45 | 14 | 32.8 |
| 350 | 0 | 1.3 | 0.55 | 2.45 | 28 | 36.5 |
| 350 | 0 | 1.3 | 0.55 | 2.45 | 60 | 41.5 |
| 350 | 0 | 1.3 | 0.55 | 2.45 | 90 | 43.8 |
| 350 | 0 | 1.3 | 0.6 | 0 | 3 | 21.5 |
| 350 | 0 | 1.3 | 0.6 | 0 | 7 | 27.6 |
| 350 | 0 | 1.3 | 0.6 | 0 | 14 | 28.5 |
| 350 | 0 | 1.3 | 0.6 | 0 | 28 | 32.0 |
| 350 | 0 | 1.3 | 0.6 | 0 | 60 | 37.2 |
| 350 | 0 | 1.3 | 0.6 | 0 | 90 | 38.6 |
| 315 | 35 | 1.3 | 0.5 | 10.08 | 3 | 29.3 |
| 315 | 35 | 1.3 | 0.5 | 10.08 | 7 | 32.8 |
| 315 | 35 | 1.3 | 0.5 | 10.08 | 14 | 38.9 |
| 315 | 35 | 1.3 | 0.5 | 10.08 | 28 | 39.6 |
| 315 | 35 | 1.3 | 0.5 | 10.08 | 60 | 48.8 |
| 315 | 35 | 1.3 | 0.5 | 10.08 | 90 | 51.7 |
| 315 | 35 | 1.3 | 0.55 | 4.41 | 3 | 27.5 |
| 315 | 35 | 1.3 | 0.55 | 4.41 | 7 | 30.3 |
| 315 | 35 | 1.3 | 0.55 | 4.41 | 14 | 33.7 |
| 315 | 35 | 1.3 | 0.55 | 4.41 | 28 | 36.3 |
| 315 | 35 | 1.3 | 0.55 | 4.41 | 60 | 43.6 |
| 315 | 35 | 1.3 | 0.55 | 4.41 | 90 | 44.1 |
| 315 | 35 | 1.29 | 0.6 | 0 | 3 | 21.7 |
| 315 | 35 | 1.29 | 0.6 | 0 | 7 | 28.1 |
| 315 | 35 | 1.29 | 0.6 | 0 | 14 | 30.1 |
| 315 | 35 | 1.29 | 0.6 | 0 | 28 | 33.4 |
| 315 | 35 | 1.29 | 0.6 | 0 | 60 | 38.2 |
| 315 | 35 | 1.29 | 0.6 | 0 | 90 | 40.5 |
| 280 | 70 | 1.29 | 0.5 | 11.76 | 3 | 28.6 |
| 280 | 70 | 1.29 | 0.5 | 11.76 | 7 | 31.3 |
| 280 | 70 | 1.29 | 0.5 | 11.76 | 14 | 38 |
| 280 | 70 | 1.29 | 0.5 | 11.76 | 28 | 40.0 |
| 280 | 70 | 1.29 | 0.5 | 11.76 | 60 | 47.2 |
| 280 | 70 | 1.29 | 0.5 | 11.76 | 90 | 52.4 |
| 280 | 70 | 1.29 | 0.55 | 5.88 | 3 | 26.7 |
| 280 | 70 | 1.29 | 0.55 | 5.88 | 7 | 29.8 |
| 280 | 70 | 1.29 | 0.55 | 5.88 | 14 | 32.3 |
| 280 | 70 | 1.29 | 0.55 | 5.88 | 28 | 35.9 |
| 280 | 70 | 1.29 | 0.55 | 5.88 | 60 | 42.8 |
| 280 | 70 | 1.29 | 0.55 | 5.88 | 90 | 43.6 |
| 280 | 70 | 1.29 | 0.6 | 0 | 3 | 21.3 |
| 280 | 70 | 1.29 | 0.6 | 0 | 7 | 27.8 |
| 280 | 70 | 1.29 | 0.6 | 0 | 14 | 28.5 |
| 280 | 70 | 1.29 | 0.6 | 0 | 28 | 32.6 |
| 280 | 70 | 1.29 | 0.6 | 0 | 60 | 37.5 |
| 280 | 70 | 1.29 | 0.6 | 0 | 90 | 39.4 |
| 245 | 105 | 1.29 | 0.5 | 12.9 | 3 | 26.5 |
| 245 | 105 | 1.29 | 0.5 | 12.9 | 7 | 30.9 |
| 245 | 105 | 1.29 | 0.5 | 12.9 | 14 | 37 |
| 245 | 105 | 1.29 | 0.5 | 12.9 | 28 | 36.8 |
| 245 | 105 | 1.29 | 0.5 | 12.9 | 60 | 43.5 |
| 245 | 105 | 1.29 | 0.5 | 12.9 | 90 | 46.2 |
| 245 | 105 | 1.29 | 0.55 | 6.86 | 3 | 24.3 |
| 245 | 105 | 1.29 | 0.55 | 6.86 | 7 | 27.6 |
| 245 | 105 | 1.29 | 0.55 | 6.86 | 14 | 31.6 |
| 245 | 105 | 1.29 | 0.55 | 6.86 | 28 | 33.4 |
| 245 | 105 | 1.29 | 0.55 | 6.86 | 60 | 40.5 |
| 245 | 105 | 1.29 | 0.55 | 6.86 | 90 | 41.6 |
| 245 | 105 | 1.29 | 0.6 | 0 | 3 | 18.3 |
| 245 | 105 | 1.29 | 0.6 | 0 | 7 | 26.6 |
| 245 | 105 | 1.29 | 0.6 | 0 | 14 | 27.7 |
| 245 | 105 | 1.29 | 0.6 | 0 | 28 | 30.1 |
| 245 | 105 | 1.29 | 0.6 | 0 | 60 | 34.8 |
| 245 | 105 | 1.29 | 0.6 | 0 | 90 | 35.7 |
| 300 | 0 | 1.27 | 0.7 | 0 | 7 | 24.6 |
| 300 | 0 | 1.27 | 0.7 | 0 | 28 | 32.7 |
| 300 | 0 | 1.27 | 0.7 | 0 | 90 | 38.8 |
| 300 | 0 | 1.27 | 0.7 | 0 | 180 | 40.1 |
| 270 | 30 | 1.27 | 0.72 | 0 | 7 | 23.3 |
| 270 | 30 | 1.27 | 0.72 | 0 | 28 | 31 |
| 270 | 30 | 1.27 | 0.72 | 0 | 90 | 38.2 |
| 270 | 30 | 1.27 | 0.72 | 0 | 180 | 39.1 |
| 240 | 60 | 1.27 | 0.73 | 0 | 7 | 19.5 |
| 240 | 60 | 1.27 | 0.73 | 0 | 28 | 22.6 |
| 240 | 60 | 1.27 | 0.73 | 0 | 90 | 34.4 |
| 240 | 60 | 1.27 | 0.73 | 0 | 180 | 36.2 |
| 210 | 90 | 1.27 | 0.73 | 0 | 7 | 17.3 |
| 210 | 90 | 1.27 | 0.73 | 0 | 28 | 24.3 |
| 210 | 90 | 1.27 | 0.73 | 0 | 90 | 30.4 |
| 210 | 90 | 1.27 | 0.73 | 0 | 180 | 31.6 |
| 270 | 30 | 1.27 | 0.68 | 0 | 7 | 24.5 |
| 270 | 30 | 1.27 | 0.68 | 0 | 28 | 33.3 |
| 270 | 30 | 1.27 | 0.68 | 0 | 90 | 39.7 |
| 270 | 30 | 1.27 | 0.68 | 0 | 180 | 40.2 |
| 240 | 60 | 1.27 | 0.7 | 0 | 7 | 23.3 |
| 240 | 60 | 1.27 | 0.7 | 0 | 28 | 32.2 |
| 240 | 60 | 1.27 | 0.7 | 0 | 90 | 38.4 |
| 240 | 60 | 1.27 | 0.7 | 0 | 180 | 39.1 |
| 210 | 90 | 1.27 | 0.71 | 0 | 7 | 21.3 |
| 210 | 90 | 1.27 | 0.71 | 0 | 28 | 31.1 |
| 210 | 90 | 1.27 | 0.71 | 0 | 90 | 37.1 |
| 210 | 90 | 1.27 | 0.71 | 0 | 180 | 38.6 |
| 300 | 0 | 1.18 | 0.71 | 0 | 28 | 26.1 |
| 300 | 0 | 1.18 | 0.71 | 0 | 90 | 28.2 |
| 240 | 60 | 1.18 | 0.73 | 0 | 28 | 23.2 |
| 240 | 60 | 1.18 | 0.73 | 0 | 90 | 29.4 |
| 180 | 120 | 1.18 | 0.74 | 0 | 28 | 20.7 |
| 180 | 120 | 1.18 | 0.74 | 0 | 90 | 23.7 |
| 135 | 165 | 1.18 | 0.75 | 0 | 28 | 18.1 |
| 135 | 165 | 1.18 | 0.75 | 0 | 90 | 22.3 |
| 400 | 0 | 1.19 | 0.34 | 4 | 7 | 33.6 |
| 400 | 0 | 1.19 | 0.34 | 4 | 14 | 41.3 |
| 400 | 0 | 1.19 | 0.34 | 4 | 28 | 48.8 |
| 320 | 80 | 1.19 | 0.34 | 4 | 7 | 31.2 |
| 320 | 80 | 1.19 | 0.34 | 4 | 14 | 39.5 |
| 320 | 80 | 1.19 | 0.34 | 4 | 28 | 52.3 |
| 240 | 160 | 1.19 | 0.34 | 4 | 7 | 28.2 |
| 240 | 160 | 1.19 | 0.34 | 4 | 14 | 38.1 |
| 240 | 160 | 1.19 | 0.34 | 4 | 28 | 49.3 |
| 160 | 240 | 1.19 | 0.34 | 4 | 7 | 22.4 |
| 160 | 240 | 1.19 | 0.34 | 4 | 14 | 30.1 |
| 160 | 240 | 1.19 | 0.34 | 4 | 28 | 38.2 |
| 80 | 320 | 1.19 | 0.34 | 4 | 7 | 17.5 |
| 80 | 320 | 1.19 | 0.34 | 4 | 14 | 27.6 |
| 80 | 320 | 1.19 | 0.34 | 4 | 28 | 35.8 |
| 500 | 0 | 1.19 | 0.37 | 5 | 7 | 35.7 |
| 500 | 0 | 1.19 | 0.37 | 5 | 14 | 49.5 |
| 500 | 0 | 1.19 | 0.37 | 5 | 28 | 62.7 |
| 450 | 50 | 1.19 | 0.37 | 5 | 7 | 34.7 |
| 450 | 50 | 1.19 | 0.37 | 5 | 14 | 47.1 |
| 450 | 50 | 1.19 | 0.37 | 5 | 28 | 64.8 |
| 400 | 100 | 1.19 | 0.37 | 5 | 7 | 33.3 |
| 400 | 100 | 1.19 | 0.37 | 5 | 14 | 45.8 |
| 400 | 100 | 1.19 | 0.37 | 5 | 28 | 62.1 |
| 350 | 150 | 1.19 | 0.37 | 5 | 7 | 31.2 |
| 350 | 150 | 1.19 | 0.37 | 5 | 14 | 40.2 |
| 350 | 150 | 1.19 | 0.37 | 5 | 28 | 58.2 |
| 450 | 0 | 1.5 | 0.23 | 16.5 | 7 | 23 |
| 450 | 0 | 1.5 | 0.23 | 16.5 | 14 | 31.1 |
| 450 | 0 | 1.5 | 0.23 | 16.5 | 28 | 37 |
| 427.4 | 22.5 | 1.5 | 0.23 | 16.5 | 7 | 24.3 |
| 427.4 | 22.5 | 1.5 | 0.23 | 16.5 | 14 | 31.4 |
| 427.4 | 22.5 | 1.5 | 0.23 | 16.5 | 28 | 37.5 |
| 382.4 | 67.5 | 1.5 | 0.23 | 16.5 | 7 | 23.4 |
| 382.4 | 67.5 | 1.5 | 0.23 | 16.5 | 14 | 30.7 |
| 382.4 | 67.5 | 1.5 | 0.23 | 16.5 | 28 | 38.7 |
| 337.3 | 112.5 | 1.5 | 0.23 | 16.5 | 7 | 22.8 |
| 337.3 | 112.5 | 1.5 | 0.23 | 16.5 | 14 | 29.9 |
| 337.3 | 112.5 | 1.5 | 0.23 | 16.5 | 28 | 37 |
| 292.3 | 157.5 | 1.5 | 0.23 | 16.5 | 7 | 12.7 |
| 292.3 | 157.5 | 1.5 | 0.23 | 16.5 | 14 | 19.9 |
| 292.3 | 157.5 | 1.5 | 0.23 | 16.5 | 28 | 23.5 |
| 247.2 | 202.5 | 1.5 | 0.23 | 16.5 | 7 | 8 |
| 247.2 | 202.5 | 1.5 | 0.23 | 16.5 | 14 | 12.6 |
| 247.2 | 202.5 | 1.5 | 0.23 | 16.5 | 28 | 16.8 |
| 500 | 0 | 1.26 | 0.35 | 5 | 7 | 48 |
| 500 | 0 | 1.26 | 0.35 | 5 | 14 | 51.2 |
| 500 | 0 | 1.26 | 0.35 | 5 | 28 | 53 |
| 450 | 50 | 1.26 | 0.35 | 5 | 7 | 51.2 |
| 450 | 50 | 1.26 | 0.35 | 5 | 14 | 52.4 |
| 450 | 50 | 1.26 | 0.35 | 5 | 28 | 54.7 |
| 400 | 100 | 1.26 | 0.35 | 5 | 7 | 51.1 |
| 400 | 100 | 1.26 | 0.35 | 5 | 14 | 53.6 |
| 400 | 100 | 1.26 | 0.35 | 5 | 28 | 56.7 |
| 350 | 150 | 1.26 | 0.35 | 5 | 7 | 53.3 |
| 350 | 150 | 1.26 | 0.35 | 5 | 14 | 55.7 |
| 350 | 150 | 1.26 | 0.35 | 5 | 28 | 58.6 |
| 565 | 0 | 0.38 | 0.3 | 3.4 | 7 | 39.4 |
| 565 | 0 | 0.38 | 0.3 | 3.4 | 28 | 40 |
| 565 | 0 | 0.38 | 0.3 | 3.4 | 56 | 40.8 |
| 565 | 0 | 0.38 | 0.3 | 3.4 | 90 | 41.1 |
| 508 | 56.5 | 0.38 | 0.3 | 3.4 | 7 | 35.8 |
| 508 | 56.5 | 0.38 | 0.3 | 3.4 | 28 | 41.1 |
| 508 | 56.5 | 0.38 | 0.3 | 3.4 | 56 | 41.5 |
| 508 | 56.5 | 0.38 | 0.3 | 3.4 | 90 | 42 |
| 395 | 169.5 | 0.38 | 0.3 | 4.9 | 7 | 30.7 |
| 395 | 169.5 | 0.38 | 0.3 | 4.9 | 28 | 38.2 |
| 395 | 169.5 | 0.38 | 0.3 | 4.9 | 56 | 40.3 |
| 395 | 169.5 | 0.38 | 0.3 | 4.9 | 90 | 41 |
| 283 | 282.5 | 0.38 | 0.3 | 6.2 | 7 | 21.6 |
| 283 | 282.5 | 0.38 | 0.3 | 6.2 | 28 | 26.7 |
| 283 | 282.5 | 0.38 | 0.3 | 6.2 | 56 | 31.8 |
| 283 | 282.5 | 0.38 | 0.3 | 6.2 | 90 | 37.7 |
| 565 | 0 | 0.38 | 0.4 | 0 | 7 | 30.3 |
| 565 | 0 | 0.38 | 0.4 | 0 | 28 | 34.8 |
| 565 | 0 | 0.38 | 0.4 | 0 | 56 | 35.4 |
| 565 | 0 | 0.38 | 0.4 | 0 | 90 | 36 |
| 170 | 395.5 | 0.38 | 0.4 | 6.2 | 7 | 10.4 |
| 170 | 395.5 | 0.38 | 0.4 | 6.2 | 28 | 21.5 |
| 170 | 395.5 | 0.38 | 0.4 | 6.2 | 56 | 25.4 |
| 170 | 395.5 | 0.38 | 0.4 | 6.2 | 90 | 27.6 |
| 427 | 0 | 1.22 | 0.48 | 0 | 28 | 46 |
| 214 | 213.5 | 1.22 | 0.48 | 0 | 28 | 41 |
| 171 | 256.2 | 1.22 | 0.48 | 0 | 28 | 36 |
| 128 | 298.9 | 1.22 | 0.48 | 0 | 28 | 28 |
| 300 | 0 | 1.27 | 0.7 | 0 | 28 | 31.9 |
| 270 | 30 | 1.27 | 0.72 | 0 | 28 | 24.5 |
| 240 | 60 | 1.27 | 0.77 | 0 | 28 | 21.2 |
| 210 | 90 | 1.27 | 0.87 | 0 | 28 | 15 |
| 180 | 120 | 1.27 | 0.95 | 0 | 28 | 9.9 |
| 270 | 30 | 1.27 | 0.72 | 0 | 28 | 30.1 |
| 240 | 60 | 1.27 | 0.73 | 0 | 28 | 26.9 |
| 210 | 90 | 1.27 | 0.73 | 0 | 28 | 23.8 |
| 180 | 120 | 1.27 | 0.74 | 0 | 28 | 22.6 |
| 270 | 30 | 1.27 | 0.68 | 0 | 28 | 31.9 |
| 240 | 60 | 1.27 | 0.7 | 0 | 28 | 31.6 |
| 210 | 90 | 1.27 | 0.71 | 0 | 28 | 30.1 |
| 180 | 120 | 1.27 | 0.72 | 0 | 28 | 27.5 |
| 560 | 0 | 1.28 | 0.28 | 7.9 | 7 | 68.8 |
| 560 | 0 | 1.28 | 0.28 | 7.9 | 28 | 77.5 |
| 560 | 0 | 1.28 | 0.28 | 7.9 | 60 | 83.8 |
| 560 | 0 | 1.28 | 0.28 | 7.9 | 90 | 87.5 |
| 504 | 56 | 1.28 | 0.28 | 8.5 | 7 | 71.7 |
| 504 | 56 | 1.28 | 0.28 | 8.5 | 28 | 81.3 |
| 504 | 56 | 1.28 | 0.28 | 8.5 | 60 | 86.5 |
| 504 | 56 | 1.28 | 0.28 | 8.5 | 90 | 89.1 |
| 448 | 112 | 1.28 | 0.28 | 11.8 | 7 | 71.1 |
| 448 | 112 | 1.28 | 0.28 | 11.8 | 28 | 85.9 |
| 448 | 112 | 1.28 | 0.28 | 11.8 | 60 | 88.5 |
| 448 | 112 | 1.28 | 0.28 | 11.8 | 90 | 91.5 |
| 392 | 168 | 1.28 | 0.28 | 16.9 | 7 | 68.5 |
| 392 | 168 | 1.28 | 0.28 | 16.9 | 28 | 79.8 |
| 392 | 168 | 1.28 | 0.28 | 16.9 | 60 | 84.7 |
| 392 | 168 | 1.28 | 0.28 | 16.9 | 90 | 88.7 |
| 550 | 0 | 1.39 | 0.27 | 12.1 | 1 | 62.5 |
| 550 | 0 | 1.39 | 0.27 | 12.1 | 7 | 88 |
| 550 | 0 | 1.39 | 0.27 | 12.1 | 28 | 105 |
| 495 | 55 | 1.41 | 0.27 | 12.1 | 1 | 58.2 |
| 495 | 55 | 1.41 | 0.27 | 12.1 | 7 | 87 |
| 495 | 55 | 1.41 | 0.27 | 12.1 | 28 | 95 |
| 440 | 110 | 1.43 | 0.27 | 12.1 | 1 | 43 |
| 440 | 110 | 1.43 | 0.27 | 12.1 | 7 | 86 |
| 440 | 110 | 1.43 | 0.27 | 12.1 | 28 | 98 |
| 385 | 165 | 1.45 | 0.27 | 12.1 | 1 | 39 |
| 385 | 165 | 1.45 | 0.27 | 12.1 | 7 | 83 |
| 385 | 165 | 1.45 | 0.27 | 12.1 | 28 | 99 |
| 330 | 220 | 1.48 | 0.27 | 12.1 | 1 | 37 |
| 330 | 220 | 1.48 | 0.27 | 12.1 | 7 | 82 |
| 330 | 220 | 1.48 | 0.27 | 12.1 | 28 | 105 |
| 275 | 275 | 1.5 | 0.27 | 12.1 | 1 | 33 |
| 275 | 275 | 1.5 | 0.27 | 12.1 | 7 | 81 |
| 275 | 275 | 1.5 | 0.27 | 12.1 | 28 | 97 |
| 220 | 330 | 1.53 | 0.27 | 12.1 | 1 | 24 |
| 220 | 330 | 1.53 | 0.27 | 12.1 | 7 | 80 |
| 220 | 330 | 1.53 | 0.27 | 12.1 | 28 | 99 |
| 588 | 0 | 2 | 0.31 | 1.17 | 7 | 47.3 |
| 588 | 0 | 2 | 0.31 | 1.17 | 28 | 61.9 |
| 588 | 0 | 2 | 0.31 | 1.17 | 90 | 64.8 |
| 523 | 64.68 | 2 | 0.31 | 1.17 | 7 | 49.2 |
| 523 | 64.68 | 2 | 0.31 | 1.17 | 28 | 63.3 |
| 523 | 64.68 | 2 | 0.31 | 1.17 | 90 | 66.9 |
| 517 | 70.56 | 2 | 0.31 | 1.17 | 7 | 48.7 |
| 517 | 70.56 | 2 | 0.31 | 1.17 | 28 | 62.2 |
| 517 | 70.56 | 2 | 0.31 | 1.17 | 90 | 66.9 |
| 512 | 76.44 | 2 | 0.31 | 1.17 | 7 | 47.3 |
| 512 | 76.44 | 2 | 0.31 | 1.17 | 28 | 64.1 |
| 512 | 76.44 | 2 | 0.31 | 1.17 | 90 | 67.2 |
| 465 | 123.48 | 2 | 0.31 | 1.17 | 7 | 44.8 |
| 465 | 123.48 | 2 | 0.31 | 1.17 | 28 | 53.1 |
| 465 | 123.48 | 2 | 0.31 | 1.17 | 90 | 59.9 |
| 459 | 129.36 | 2 | 0.31 | 1.17 | 7 | 42.3 |
| 459 | 129.36 | 2 | 0.31 | 1.17 | 28 | 54.3 |
| 459 | 129.36 | 2 | 0.31 | 1.17 | 90 | 60.4 |
| 453 | 135.24 | 2 | 0.31 | 1.17 | 7 | 48 |
| 453 | 135.24 | 2 | 0.31 | 1.17 | 28 | 55 |
| 453 | 135.24 | 2 | 0.31 | 1.17 | 90 | 64.3 |
| 406 | 182.28 | 2 | 0.31 | 1.17 | 7 | 34.7 |
| 406 | 182.28 | 2 | 0.31 | 1.17 | 28 | 43.3 |
| 406 | 182.28 | 2 | 0.31 | 1.17 | 90 | 52.2 |
| 400 | 188.16 | 2 | 0.31 | 1.17 | 7 | 37 |
| 400 | 188.16 | 2 | 0.31 | 1.17 | 28 | 45.5 |
| 400 | 188.16 | 2 | 0.31 | 1.17 | 90 | 52.4 |
| 394 | 194.04 | 2 | 0.31 | 1.17 | 7 | 39.5 |
| 394 | 194.04 | 2 | 0.31 | 1.17 | 28 | 50 |
| 394 | 194.04 | 2 | 0.31 | 1.17 | 90 | 56 |
| 550 | 0 | 1.27 | 0.32 | 6.4 | 7 | 54.9 |
| 550 | 0 | 1.27 | 0.32 | 6.4 | 28 | 58.5 |
| 550 | 0 | 1.27 | 0.32 | 6.4 | 90 | 64.7 |
| 550 | 0 | 1.27 | 0.32 | 6.4 | 180 | 68.5 |
| 495 | 55 | 1.28 | 0.32 | 6.8 | 7 | 55.6 |
| 495 | 55 | 1.28 | 0.32 | 6.8 | 28 | 59.5 |
| 495 | 55 | 1.28 | 0.32 | 6.8 | 90 | 67.5 |
| 495 | 55 | 1.28 | 0.32 | 6.8 | 180 | 72 |
| 440 | 110 | 1.27 | 0.32 | 8.6 | 7 | 54.6 |
| 440 | 110 | 1.27 | 0.32 | 8.6 | 28 | 60.9 |
| 440 | 110 | 1.27 | 0.32 | 8.6 | 90 | 69.4 |
| 440 | 110 | 1.27 | 0.32 | 8.6 | 180 | 73.7 |
| 385 | 165 | 1.27 | 0.32 | 11.6 | 7 | 53.2 |
| 385 | 165 | 1.27 | 0.32 | 11.6 | 28 | 58.8 |
| 385 | 165 | 1.27 | 0.32 | 11.6 | 90 | 66.1 |
| 385 | 165 | 1.27 | 0.32 | 11.6 | 180 | 69 |
| 480 | 0 | 0.82 | 0.35 | 6.24 | 3 | 51 |
| 480 | 0 | 0.82 | 0.35 | 6.24 | 7 | 56.5 |
| 480 | 0 | 0.82 | 0.35 | 6.24 | 28 | 69.2 |
| 480 | 0 | 0.82 | 0.35 | 6.24 | 56 | 72 |
| 480 | 0 | 0.82 | 0.35 | 6.24 | 90 | 74.3 |
| 480 | 0 | 0.82 | 0.35 | 6.24 | 180 | 75 |
| 432 | 48 | 0.82 | 0.35 | 6.72 | 3 | 49.2 |
| 432 | 48 | 0.82 | 0.35 | 6.72 | 7 | 55.4 |
| 432 | 48 | 0.82 | 0.35 | 6.72 | 28 | 67.1 |
| 432 | 48 | 0.82 | 0.35 | 6.72 | 56 | 70.3 |
| 432 | 48 | 0.82 | 0.35 | 6.72 | 90 | 72 |
| 432 | 48 | 0.82 | 0.35 | 6.72 | 180 | 73 |
| 408 | 72 | 0.82 | 0.35 | 7.2 | 3 | 41.8 |
| 408 | 72 | 0.82 | 0.35 | 7.2 | 7 | 45.3 |
| 408 | 72 | 0.82 | 0.35 | 7.2 | 28 | 62.5 |
| 408 | 72 | 0.82 | 0.35 | 7.2 | 56 | 68 |
| 408 | 72 | 0.82 | 0.35 | 7.2 | 90 | 71 |
| 408 | 72 | 0.82 | 0.35 | 7.2 | 180 | 71.6 |
| 384 | 96 | 0.82 | 0.35 | 8.64 | 3 | 41 |
| 384 | 96 | 0.82 | 0.35 | 8.64 | 7 | 44 |
| 384 | 96 | 0.82 | 0.35 | 8.64 | 28 | 60.7 |
| 384 | 96 | 0.82 | 0.35 | 8.64 | 56 | 61.2 |
| 384 | 96 | 0.82 | 0.35 | 8.64 | 90 | 69.5 |
| 384 | 96 | 0.82 | 0.35 | 8.64 | 180 | 70.7 |
| 480 | 0 | 0.82 | 0.35 | 6.24 | 1 | 40.5 |
| 480 | 0 | 0.82 | 0.35 | 6.24 | 3 | 50.8 |
| 480 | 0 | 0.82 | 0.35 | 6.24 | 7 | 58.5 |
| 480 | 0 | 0.82 | 0.35 | 6.24 | 28 | 68.1 |
| 480 | 0 | 0.82 | 0.35 | 6.24 | 56 | 71 |
| 480 | 0 | 0.82 | 0.35 | 6.24 | 90 | 74 |
| 432 | 48 | 0.82 | 0.35 | 6.24 | 1 | 36.6 |
| 432 | 48 | 0.82 | 0.35 | 6.24 | 3 | 57 |
| 432 | 48 | 0.82 | 0.35 | 6.24 | 7 | 62.4 |
| 432 | 48 | 0.82 | 0.35 | 6.24 | 28 | 67 |
| 432 | 48 | 0.82 | 0.35 | 6.24 | 56 | 78 |
| 432 | 48 | 0.82 | 0.35 | 6.24 | 90 | 79.8 |
| 384 | 96 | 0.82 | 0.35 | 6.24 | 1 | 34.5 |
| 384 | 96 | 0.82 | 0.35 | 6.24 | 3 | 53.8 |
| 384 | 96 | 0.82 | 0.35 | 6.24 | 7 | 60.8 |
| 384 | 96 | 0.82 | 0.35 | 6.24 | 28 | 71 |
| 384 | 96 | 0.82 | 0.35 | 6.24 | 56 | 85 |
| 384 | 96 | 0.82 | 0.35 | 6.24 | 90 | 88.5 |
| 336 | 144 | 0.81 | 0.35 | 6.24 | 1 | 33 |
| 336 | 144 | 0.81 | 0.35 | 6.24 | 3 | 45 |
| 336 | 144 | 0.81 | 0.35 | 6.24 | 7 | 62.4 |
| 336 | 144 | 0.81 | 0.35 | 6.24 | 28 | 72.7 |
| 336 | 144 | 0.81 | 0.35 | 6.24 | 56 | 84 |
| 336 | 144 | 0.81 | 0.35 | 6.24 | 90 | 85.4 |
| 240 | 240 | 0.81 | 0.35 | 6.24 | 1 | 27 |
| 240 | 240 | 0.81 | 0.35 | 6.24 | 3 | 38 |
| 240 | 240 | 0.81 | 0.35 | 6.24 | 7 | 51 |
| 240 | 240 | 0.81 | 0.35 | 6.24 | 28 | 71 |
| 240 | 240 | 0.81 | 0.35 | 6.24 | 56 | 74.4 |
| 240 | 240 | 0.81 | 0.35 | 6.24 | 90 | 77.8 |
| 192 | 288 | 0.81 | 0.35 | 6.24 | 1 | 16 |
| 192 | 288 | 0.81 | 0.35 | 6.24 | 3 | 27 |
| 192 | 288 | 0.81 | 0.35 | 6.24 | 7 | 48 |
| 192 | 288 | 0.81 | 0.35 | 6.24 | 28 | 67.5 |
| 192 | 288 | 0.81 | 0.35 | 6.24 | 56 | 73.7 |
| 192 | 288 | 0.81 | 0.35 | 6.24 | 90 | 75.6 |
| 144 | 336 | 0.81 | 0.35 | 6.24 | 1 | 14.5 |
| 144 | 336 | 0.81 | 0.35 | 6.24 | 3 | 27.5 |
| 144 | 336 | 0.81 | 0.35 | 6.24 | 7 | 49 |
| 144 | 336 | 0.81 | 0.35 | 6.24 | 28 | 66.5 |
| 144 | 336 | 0.81 | 0.35 | 6.24 | 56 | 73.9 |
| 144 | 336 | 0.81 | 0.35 | 6.24 | 90 | 75.5 |